Шнуры соединительные

ТУ РБ 500017371.019-2001

Шнуры марки ШВП-2, ШВП-3 предназначен для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, электромеханических бытовых приборов, электровентиляторов и других подобных приборов, электровулканизаторов, зарядных устройств, надплитных электрофильтров и других подобных приборов, бытовых холодильников к сети с номинальным переменным напряжением до 220 В для систем 220/380 В, если шнур редко подвергается легким деформациям.

Шнуры изготавливаются марок:

ШВП-2 – шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией, гибкий на напряжение до  220 В для систем 220/380 В.

ШВП-3 – шнур с параллельными жилами, с прозрачной ПВХ изоляцией, гибкий на напряжение до 220 В для систем 220/380 В.

Токопроводящие жилы изготавливаются из медной проволоки и соответствовать классу 5 для сечений 0,35 мм² ; 0,5 мм² ; 0,75 мм²   и классу 4 для сечения 0,20; 1,0; 1,5; 2,5 мм²   ГОСТ 22483.

Температурный диапазон использования от – 40°С до +40°С

Минимальный радиус изгиба при монтаже для проводов сечением 0,20 мм2 – 50 мм, сечением 0,35-0,75 мм2 –   60 мм, сечением 1,0 - 2,5 мм2 – 80 мм.

Срок службы шнуров не менее 6-ти лет.

Основные конструкционные размеры указаны в таблице

| Марка шнура | Число и номинальное сечение жил, мм² | Конструкция токопроводящих жил: число и номинальный диаметр проволок, мм | Номинальная радиальная толщина изоляции, мм | Номинальные наружные размеры, мм | Расчетная масса шнура, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШВП-2, ШВП-3 | 2×0,20 | 12×0,15 | 0,5 | 1,7×3,4 | 8,59 |
|  | 2×0,35 | 19×0,15 | 0,7 | 2,2×4,4 | 14,28 |
|  | 2×0,5 | 16×0,20 | 0,8 | 2,6×5,2 | 20,22 |
|  | 2×0,75 | 24×0,20 | 0,8 | 2,8×5,6 | 25,98 |
|  | 2×1,0 | 19×0,26 | 0,8 | 2,9×5,8 | 31,49 |
|  | 2×1,5 | 19×0,32 | 0,8 | 3,2×6,4 | 42,49 |
|  | 2×2,5 | 19×0,40 | 0,8 | 4,0×7,9 | 69,54 |